PVC增塑剂选用探讨 
                                 赵秋成①　于　进②　陈　玉③
                     (沈阳塑料厂　沈阳110021)　(沈阳铝镁设计研究院　110003)
    摘要：介绍了PVC增塑剂的种类及应用,并讨论了各增塑剂对PVC制品性能的影响。
    关键词：PVC　增塑剂　应用　性能
    1　前　言
    聚氯乙烯(PVC)是国内经营加工最多的塑料品种。加工PVC时使用的各种助剂中,增塑剂用量最大,所以,它的投资远高于其它助剂,甚至在一些较软材料配方中超过主要原料聚氯乙烯树脂的投资。在目前抓经济效益和产品质量的形势下,研究探讨增塑剂的使用有其巨大的经济和社会意义。
    2　增塑剂的选用
    聚氯乙烯是一种强极性聚合物,分子间有很大的作用力,需加热到一定的温度方能显示塑性。它对热极敏感,当加热到130~140℃时就开始发生严重的分解,变成棕色或黑色。由于分子间的 强作用力使制品变得坚硬而缺乏弹性和柔韧性。 增塑剂的作用就在于削弱PVC分子间的作用力, 从而降低软化温度,减小溶体的粘度,增加其流动性,改善PVC的加工性能和制品的柔韧性。增塑剂通常是难挥发的高沸点酯类,少数是低熔点固体,它们一般不与聚合物(PVC)发生化学反应。增塑剂的分类方法不一,常用的分类法是根据化学结构、应用性能、分子量、添加方式、溶解性、相容性和毒性等来分类。
    增塑剂的使用条件是与树脂有良好的相溶性;价格低廉;增塑效率高;增塑速度快;耐久性好 (挥发性低、逸移性小,耐抽出性高);环境稳定性好(耐光、耐热、耐菌、耐化学药品和阻燃性好);卫 生性好(对人、畜和农作物无毒、不污染、无味);电绝缘性好;粘度稳定性好。但是没有一种增塑剂 能满足所有条件,实际使用时,多数是由两种或多 种并用,以取长补短,获得最佳的增塑效果并达到完善的性能要求。
    增塑剂的选用在一个配方中,要使制品的所有性能都达到最佳值是不可能的,因此,选用增塑剂时首先要保证主要的性能要求。比如儿童玩具及食品包装物等的要求主要性能无毒,外观质量优美;农膜要求对农作物无害、耐光、耐热;而电线 电缆料的主要要求是电绝缘性好等等,除这些要 求外,增塑剂的选用还应着重考虑以下5个方面的因素,即增塑剂本身的性能;PVC树脂的性能; 制品所要求的性能;增塑剂的加工适应性;成本。而就增塑剂本身的性能考虑,相溶性对增塑剂最 为重要,它是选择增塑剂时必须首先考虑的基本 因素。增塑剂与树脂的相容性好,则增塑效率高, 增塑剂不离析、不渗出,制品的柔韧性好,使用寿命长。相容性是指两种或多种物质混合时的相互 亲和性,即分子级的可混性,相容性好能够形成均 质混合体系。在生产实践中,增塑剂在聚合物中的相容性好坏主要根据配合试验和经验来断定。评价相容性的简单方法是将增塑剂、树脂和适当的溶剂按一定比例混合,调制成均匀的溶液缓流延成薄膜,观察它的透明状况来判断,薄膜均质透 明表示相容性好,模糊的意味着相容性差,另一个方法将增塑剂与PVC树脂按一定比例混合均匀, 加热使其塑化后冷却至室温,观察表面有无渗出物,无增塑剂渗出说明相溶性好,渗出增塑剂越多说明相容性越差。
    根据一般规律,极性越相近者越容易互溶,因此,增塑剂的溶解度参数与树脂的溶解度参数越接近,两者相容性越好。介电常数是分子极性的函数,它受偶极矩和氢键的影响很大。介电常数可用来作为判断增塑剂相容性的参数。根据对聚 氯乙烯的研究结果,增塑剂的溶解度参数一般选 用8.4~11.4。介电常数为4~8,这时的相容性比较理想。
    3　国内常用增塑剂
    下面简要介绍国内常使用的增塑剂。
    3.1　DOP
    邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯简称DOP,英 文名Di-(2-ethyl hexyl)phthalate。它是邻苯二 甲酸酐和2-乙基己醇酯化合而得的无色或淡黄 色油状透明液体。有二辛酯的特殊气味。分子量 391,酸值(mgKoh/g)≤0. 10,酯含量99% ~ 100%,相对密度0.980~0.986(25℃),粘度80cp (20℃),折光率1.4830~1.4859(20℃),体积电 阻率1×10″Ω·cm。它是塑料加工中使用最广泛 的增塑剂之一,具有优良的综合性能,增塑效率 高,挥发性小,耐紫外光,耐水抽出,逸移性小,而且耐寒性、柔软性和电气性能等都很好,是一类比较理想的主增塑剂,也是国内用量最大的增塑剂, 在港、台以及国外先进地区由于辛醇的产量及价格问题以及DOP致癌问题的争论,它已逐步被其它的增塑剂取代。
    3.2　DBP
    邻苯二甲酸二正丁酯DBP,英文名Di-n- butyl phthalate。是由邻苯二甲酸酐和正丁醇酯化而得的无色油状液体,它微具芳香味。分子量 278,酸值≤0.1mgKOH/g,酯含量99%~100%, 相对密度1.042~1.049(25℃),粘度17~22cp (20℃),也是广泛应用的增塑剂之一。价廉易得, 具有优良的溶解性、分散性和粘着性,此品与颜料的相容性好,用于着色薄膜塑料制品时与蓖麻油一起加入。主要缺点是挥发性较大,故耐久性差,使用时应注意。
    3.3　DIDP
    邻苯二甲酸二异癸酯DIDP,英文名Diisode- cyl phthatate。它是由邻苯二甲酸酐和异癸醇(由 羰基合成得到的主要成分为二甲基辛醇和三甲基 庚醇混合物)酯化而得的粘稠油状液体,微具气 味,分子量446,酸度(以醋酸计)≤0.01%,酯含 量>99%,相对密度(25℃)0.961~0.969,粘度 83~125cp(20℃),着火点271℃。它可作为PVC 的主增塑剂,其挥发性小,耐逸移性、耐水抽出性, 电绝缘性出色,但分子量较大,相容性、增塑效率和耐寒性不及DOP。含有本品的制品柔软性随 温度的变化较小,适用于使用温度广泛的制品,如电线电缆护套、农膜,本品受热易变色,通过与酚类抗氧剂(如双酚A)并用可以改善此性能。
    3.4　DINP
    邻苯二甲酸二异壬酯DINP,英文名Dinony phthalate。它是由邻苯二甲酸酐与羰基合成得到 的壬醇(主要是3,5,5-三甲基乙醇)酯化而得的 无色透明液体,分子量419,酸度(以邻苯二甲酸 计)<0.025%,酯含量>99,相对密度0.965~0. 972(25℃),粘度78~120cp(20℃),闪点219℃, 折光率1.4812(25℃)。本品主要用做乙烯基树 脂的通用型增塑剂,挥发性低,逸移性小,能赋予 制品良好的耐光性、耐热性、耐老化性和电绝缘性,本品的水抽出性比DOP好,但增塑效率不及 DOP,约低10%,耐寒性也较差,不适用于低温应用的制品,由于价格及质量和其它原因优于 DOP,现港台及国外先进国家和地区用于取代 DOP作为主增塑剂使用。
    3.5　TXIB
    2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯, 英文名2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol di- isobutyrate。本品为液体,分子量286,色泽 (APHA)<30,酸度(以异丁酸计)≤0.05%,酯含 量>98%,相对密度0.942~0.948(20℃),闪点 (开杯法)143℃,折光率1.43(25℃),体积电阻率 1.5×10″Ω·cm,相容性好,可赋予制品良好的耐 寒性和耐水性,本品可作为PVC和氯乙烯共聚物 的增塑剂,使用此品可提高填充剂的填充量。美国Eastman生产,商品名称TXIB。
    3.6　DOA
    己二酸二辛酯DOA,英文名Dioctyladipate。 它是由己二酸酐和辛醇酯化而得的无色透明油状液体,分子量371,酯含量≥99%,酸值≤0. 2mgKOH/g,相对密度0.921~0.927(25℃),粘 度12 ~ 15cp(25℃),体积电阻2×10″Ω·cm (30℃)。它是PVC典型耐寒增塑剂,增塑效率高,受热变色性小,可赋予制品良好的低温柔软性 和耐光性,在加工时显示良好的润滑性,制品的手感性好,多与DOP.DINP等主增塑剂并用于耐寒性农膜,冷冻食品包装膜、电线电缆包覆层等。但本品的挥发性较大,耐水性、逸移性、电绝缘性等 方面也都有一定不足,使用时应予注意。类似的癸二酸二辛酯DOS价格和各方面性能皆好于DOA。
    3.7　TCP
    磷酸三甲酚酯TCP,英文名Tricresyl phos- phate。它是由混合甲酚与三氯氧磷反应而成,或混合甲酚与三氯化磷通氯气酯化后水解而成。是 微具气味的清亮粘绸液体。分子量368,酸值≤ 0.15mgKOH/g,游离甲酚含量≤0.15%,相对密 度1.160~1.180(20℃),粘度78~185cp(20℃), 本品为阻燃性增塑剂。水解稳定性好,耐油性和 电绝缘性优良,耐真菌性高,不殖菌。用于PVC 薄膜、片材、地板料、电线电缆料时,可改善制品的 加工性、抗污染性、阻燃性、防霉性和耐磨性。本品耐寒性较差,可通过与耐寒性增塑剂并用加以改善。本品系有毒物质,对动物和人的中枢神经有毒害作用,使用时应当注意。
    3.8　TOTM
    偏苯三酸三辛酯TOTM,英文名Triocty trimellitate。它是由1,2,4-偏苯三酸酐与2-乙 基己醇酯化而得的透明粘绸状液体,微具气味,分 子量547,色泽(APHA) < 250,酸值< 0. 3mgKOH/g,相对密度0.981~0.997(20℃),粘 度100~300cp(20℃),本品为耐热和耐久性增塑 剂,它的增塑效率和加工性能与邻苯二甲酸酯类增塑剂相近,耐久性可与聚合型增塑剂媲美,挥发 性低,耐水抽出性、耐逸移性、低温性能和电性能 皆优,可用于耐热电线电缆料、极片材、密封垫等 要求耐热和耐久性的制品。但本品的耐油性不及 聚酯增塑剂,捏合性不及DOP。另日本花王石卤 佥株式会社生产的均苯四酸四正辛酯较TOTM 为好,各项性能与之类似。
    3.9　环氧大豆油
    环氧大豆油英文名Epoxidized soybean oil。 它是精制的豆油在酸存在下用双氧水环氧化制得 的浅黄色油状液体,平均分子量950,相对密度0. 985~1.000(25℃),着火点310℃,环氧值≥6%, 加热后环氧值≥5%(177℃×3h),与PVC相容性 好,是聚氯乙烯的增塑剂兼热稳定剂。挥发性低, 逸移性小,具有优良的热稳定性和光稳定性,耐水 性和耐油性亦佳,可赋予制品良好的机械强度、耐候性及电绝缘性能。本品适用于各种PVC制品, 可与聚酯类增塑剂并用,与热稳定剂并用有显著的协同效应。在配方中使用1~3phr就可达到极 佳的要求,瑞士ciba Geigy生产的商品名称为 1239的质量最佳。
    3.10　其　它
    烷基磺酸苯酯,石油酯,T-50,m-50,英文 名phenyl alkylsulfonate。是由C12~C18重液体石 蜡经磺酰氯化反应(转化率达50%)后,再与苯酚 酯化而成的浅黄色透明油状液体。平均分子量 390,酸值<0.1mgKOH/g,相对密度1.03~1.07 (25℃),粘度100~130cp(20℃),溶于大多数有 机溶剂,不溶于水。挥发性低,能赋予制品优良的 耐侯性、物理力学性能和电绝缘性。适用作人造 革、薄膜、电线和电缆等制品。但本品受强光照射 有轻微变黄的倾向,耐寒性不及DOP,因此多与 邻苯二甲酸酯类并用,一般用量为10~30phr。 氯化石蜡英文名chlorinated paraffin是由石 蜡烃氯化而得的,具有与PVC类似的结构,是一 类增量增塑剂,挥发性、阻燃性电绝缘性优良,能 赋予制品一定的光泽和抗张强度,可作为PVC树脂的辅助增塑剂取代一部分主增塑剂,以降低成本。氯化石蜡在加工时易受热分解,放出氯化氢,该氯化氢可催化加速PVC树脂的劣化分解,因此在使用氯化石蜡 时,应配合适当的热稳定剂以防止其分解。此外 氯化石蜡与PVC的相容性较低,制品的伸长率和 耐寒性较差。沈阳永新化工厂生产的含氯量50%的S-50以及台湾产的CP-152用作增塑剂质量较佳。
    聚α-甲基苯乙烯树脂,英文名polyα- methy styreme resin。是由α-甲基苯乙烯聚合而 成,具有优良的光热稳定,耐化学药品性和电性 能。逸移性小,适用于聚氯乙烯的各种制品,一般 用量为10%~20%,可提高制品的电绝缘性,改 善制品的外观特征,且手感滑爽,上海东方化工厂 有该产品生产。 对苯二甲酸二辛酯DOTP英文名Di-octy -terphthalate。是由对苯二甲酸与2-乙基己醇 在催化剂存在下反应而得的近乎无色的低粘度液 体。酸度(以邻苯二甲酸计)<0.01%,相对密度 0.9835(20℃),粘度63cp(25℃),体积电阻3.9× 1012Ω·cm,挥发损失12%(重量177℃×24h),它 具有良好的电性能和耐寒性,挥发性小,增塑效率 比DOP高,适用作为PVC树脂的增塑剂,用于要 求高绝缘、耐抽出、耐热、耐寒及柔软性好的制品,可与DOP以任何比例掺合,由于结构原因,耐热性、耐久性明显好于DIDP。
    4　结　语
    上述几种增塑剂是各具特色、有代表性的增 塑剂。增塑剂是PVC塑料(软质)制品中填充量 较大,投资量最多的助剂,它不仅能显著地改善塑 料的加工性能和使用性能,而且选择合适,配合恰 当可以降低成本,节约能耗,提高生产效率并保证 产品质量。目前采用两种以至二种以上增塑剂混 合应用,其主要原因是要得到一种平衡的综合性 能,而单一增塑剂不可能达到,使用混合增塑剂可 以改善混合物的电性能、爽感、耐溶剂性能等。
    PVC树脂是我国产量最大的合成树脂之一, 今后还需要更多更好的质优价廉的增塑剂。目前国内在增塑剂的开发与应用方面同国外先进国家和地区还有较大差距,如产品品种少且不系列化, 原料路线与合成工艺不够成熟,产出的产品质量不甚好,成本较高,造成价格居高不下等等。这些 问题影响PVC制品的全面开发与大规模生产。今后应着重解决配套的增塑剂的开发与生产问题,对现有品种应改善质量并努力降低成本,同时加强新型增塑剂的开发和利用,合理的使用自然资源,努力赶上并超过塑料工业的世界水平。(编辑:陈南羽)