浅谈塑料助剂——增塑剂的特点与性质
                                       王荷萍
                         （太原市塑料研究所，山西太原，030024）
    摘要：介绍了增塑剂的分类，阐述了其增塑机理，分析了增塑剂的性质。
    关键词：塑料助剂；增塑剂；聚氯乙烯
    中图分类号：TQ414文献标识码：A
    增塑剂是一种能降低塑料的熔融温度或熔体黏度，从而改善其成型性能，使最终产品变得柔软而添加的物质，也是一种添加到高分子聚合物中增加材料塑性，使之易加工，赋予制品柔软性的功能性化工产品，同时还是迄今为止产量和消费量最大的助剂种类。
    增塑剂的种类繁多，目前商品化的有５００多种，其中以邻苯二甲酸酯类增塑剂的生产和消费最大（尤其是邻苯二甲酸二辛 酯D０P、邻苯二甲酸二丁酯（DBP））为６９％，其次是脂肪族类占 ８％、环氧类占７％、苯三酸酯类占４％，其他占２％。预计未来几年我国对增塑剂的总需求量将以年均２．５％的速率增长，到２００９年 将达到６１０万t。
    增塑剂是一种低分子化合物或聚合物，通常为高沸点的难挥发性液体或低熔点固体，而且绝大多数为酯类有机化合物。不同的塑料使用不同的增塑剂，例如硝酸纤维素使用樟脑作增塑剂；醋酸纤维素则使用苯二甲酸的甲酯和乙酯作增塑剂。工业上使用增塑剂最多的塑料是聚氯乙烯，所耗用的增塑剂占总产量的８０％以上。
    １.增塑剂的分类
    增塑剂的分类方法很多，常见的有以下几种分类方法。
    １.１按化学结构
    按化学结构，增塑剂可分为邻苯二甲酸酯、脂肪族二元酸酯、石油磺酸苯酯、磷酸酯、聚酯、环氧化合物、含氯化合物等类型。而这种分类法对增塑剂生产有一定的意义。
    １.２按使用情况以及与树脂的相容性
    按使用情况以及与树脂的相容性，增塑剂可分为主增塑剂、 次增塑剂（副增塑剂）、辅助增塑剂和充增塑剂（增量剂）等。主增 塑剂与树脂有足够的相容性，在一定的范围内完全相容。通常主 增塑剂与树脂的比例可达１∶１，而不产生析出，故可单独使用。次 增塑剂对树脂聚合物的亲和力较差，相容性也差，不能单独使用，只能与主增塑剂共用，使用比例最多为１∶３，使用的目的主要是代替部分主增塑剂。由于增量剂几乎不溶于树脂，不能单独使用， 所以只能混入主次增塑剂中使用，加入的目的在于降低成本。
    １.３按增塑剂的使用和加工性能
   按增塑剂的使用和加工性能，增塑剂可分为通用型增塑剂、耐寒增塑剂、耐热增塑剂、耐燃增塑剂和无毒增塑剂等。
    １.４按增塑剂分子大小的不同 按增塑剂分子大小的不同，增塑剂可分为单体型增塑剂和聚 合型增塑剂，两者的分子大小不同，其黏度也不同：前者分子量在 ３００～６００以下，黏度为３×１０－２Pa·s左右，后者分子量为１０００～８０００， 黏度高达几万Pa·s。
    ２.增塑机理
    由于增塑剂分子插入到树脂聚合物分子链之间，削弱了聚合 物分子间的引力，使聚合物分子链的活动性增加，降低聚合物的结 晶度，从而增加聚合物的可塑性、柔顺性和耐寒性，使塑料的玻璃 化温度、软化温度或黏流温度降低，黏度减小，流动性增加，大大改 善了塑料的成型性能。下面以邻苯二甲酸二辛酯增塑剂对聚氯乙 烯的增塑作用作为例子，来阐述增塑剂的增塑作用原理。
聚氯乙烯是极性大分子，分子量很大，分子链很长，分子链节 之间，分子与分子之间的吸引力很大，成为相互缠结的无规线团。 当把聚氯乙烯加热时，分子链的热运动就变得很剧烈，于是分子间 的作用力减弱，间隔增大，此时添加邻苯二甲酸二辛酯增塑剂分子 到聚氯乙烯分子链的间隔中，就会引起聚氯乙烯分子链的极性部 分与增塑剂的极性部分相互作用，增塑剂的非极性部分夹在聚氯 乙烯分子链之间，妨碍了聚氯乙烯分子链互相接近。增塑剂减弱了 分子间的作用力，分子的热运动就变得容易，降低了聚氯乙烯的玻 璃化温度T９，坚硬的聚氯乙烯就变得柔软了。
    一般的增塑剂分子都必须含有能与极性聚合物（如聚氯乙 烯、硝酸纤维素、醋酸纤维素等）相互作用的极性部分（如酯基结 构）和不与聚合物作用的非极性部分。
    ３增塑剂的性质
    理想的增塑剂应具有以下性质：
     （１）与聚合物的相容性好，在加工过程中能与聚合物很好地混溶，并且制品在使用时，增塑剂不析出。
    （２）挥发性低。
    （３）耐热性好，增塑剂在加工或使用过程中受热不发生分解、变色或性能变化。
    （４）光稳定性好，同时在加工中不与其他添加剂或树脂发生有害反应。
    （５）耐低温性能好，低温下增塑后的聚氯乙烯塑料柔软性好。
    （６）迁移性和渗出性小，增塑剂的迁移性和渗出性是指增塑 剂从塑料中渗出或一部分增塑剂转移到与之接触的其他物质中 去的性质。
    （７）不易为水、肥皂水、油、油脂及溶剂所抽取。（８）耐火焰性好，不易燃烧。
    （９）抗细菌和霉菌作用强。
    （１０）电绝缘性能好。
    （１１）无味、无色、无毒。
    ４.聚氯乙烯常用的增塑剂
    聚氯乙烯使用的增塑剂种类很多，且仍在不断增加，其中以邻苯二甲酸酯类使用的最多，原因是成本较低，综合性能好；其次是已二醇和苯二甲酸二异辛酯类以及磷酸酯类等。
    我国石蜡资源丰富，氯化石蜡生产工艺成熟，可发展软高氯 含量的氯化石蜡；我国高碳醇原料充足，应开发增塑效率高、耐 热、耐候、低挥发、卫生性和透明性优于邻苯二甲酸二辛酯（DOP） 的邻苯二甲酸正辛·正癸酯（８１０酯）等品种；我国乙二醇产量已 超过６O万t/a，副产大量的二甘醇等多元醇，应开发苯甲酸二乙 二醇酯等价格低、挥发性小、耐寒、低毒的品种；废弃聚合物的回 收利用，用涤纶废丝制对苯二甲酸二异辛酯（DOTP），其挥发性、 电性能优于邻苯二甲酸二辛酯（DOP），耐低温、抗抽出、耐热，是 较理想的增塑剂。
    不同的增塑剂对制品性能有不同的影响。邻苯二甲酸酯类 中使用较多的是邻苯二甲酸二辛酯（DOP）和邻苯二甲酸二异辛 酯（DIOP），因两者均有较全面的性能，与聚氯乙烯相容性好，能 符合大多数通用制品的要求。工业上常以DOP作为标准来衡量 各种增塑剂的增塑效率。己二酸二辛酯（DOA）、癸二酸二辛酯 （DOS）和壬二酸酯类，耐低温性能好，能显著改善制品的耐寒性， 但这3种增塑剂与聚氯乙烯的相容性差，只能做次增塑剂使用。
    季戊四醇酯类的耐热性和耐老化性均好，通常用于制造耐高温 （１１００C）的绝缘电线和电缆，常与其他增塑剂共用。磷酸二苯一 辛脂（DPOP）无毒，用于制造无毒制品（如食品袋、输血袋等）。聚 合型增塑剂中的己二酸丙二醇聚酯，虽然塑化效率较差，黏度较 大，加工性和低温性不好，但挥发性低，迁移性小，耐油和耐肥皂水抽出，是性能很好的耐热性和耐久性增塑剂，主要用于汽车内 制品，电线电缆、电冰箱等室内外长期使用的制品，是目前使用比较广泛、发展较快的一类增塑剂，而一旦解决了耐低温性和加 工性，将获得更广泛的应用。
    在满足制品主要性能的前提下，为降低成本和解决主增塑 剂供不应求以及弥补其某些缺陷，常采用次增塑剂和增量剂，例如：在聚氯乙烯塑料中常加入二元脂肪酸辛酯类、氯化石蜡和石油磺酸笨酯等。由于各种增塑剂的性能不一，单独使用一两种增塑剂无法满足全面的性能要求，为了取长补短，在实际生产中也常使用混合增塑剂。
    在树脂中加入增塑剂的方法也很多，但通常是在一定温度下，用强制性的机械混合的方法，使之均匀地分散于树脂中。（实习编辑：薛艳）