芥酸酰胺

芥酸酰胺化学名称顺二十二(碳)烯—13酸酰胺，分子式C22H43NO，芥酸酰胺是一种高级脂肪酸酰胺，它具有良好的爽滑分散性，在高温下显示出比其它类型酰胺更加优异的性能。芥酸酰胺主要用于聚乙烯、聚丙PVC塑料的爽滑剂、抗静电剂和脱模剂，添加O．05％-0．1％的芥酸酰胺可使聚乙烯、聚丙烯、PVC塑料薄膜之间的磨擦系数得到显著降低。芥酸酰胺也可用纤维的柔软剂和防水剂；染料、颜料的分散剂；油墨、油漆的添加剂：金属的防锈剂等。
      我公司生产的芥酸酰胺，质量稳定，品质优秀．替代进口产品，广泛应用在齐鲁、燕山、茂名、大庆、广州等名大石化乙烯装置，深受用户的好评。      芥酸酰胺技术指标：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色粉状或粒状 |
| 酰胺含量的质量分数，% ≥ | 98 |
| 酸值，mgKOH/g ≤ | 0.5 |
| 碘值，g I2/100g | 72-77 |
| 熔点，℃ | 80-83 |
| 色度，Gardner ≤ | 2 |
| 水分的质量分数，% ≤ | 0.1 |
| 污染物/(个/10g) ≤ | 8 |