QINGDAO SHENGYANG HUAGONG YOUXIAN GONGSI

青 岛 盛 洋 化 工 有 限 公 司

海藻酸钠质量标准

SODIUM ALGINATE QUALITY  STANDARD

| 分类 项目 | 工业级 INDUSTRIAL GEADE 执行：中国农业部 SC/T 3401-1985 | 食品级 食品级添加剂国家标准GB1976-80 STANDARD FOOD ADDITIVE GB 1976-80 |
| --- | --- | --- |
| 粒度 GRAIN SIZE | 30目100%通过或根据合同要求 30MESH 100% PASS OF AS PERCONTRACT STIPULATED | 根据合同要求 ASPER CONTRACT ## STIPULATED |
| 粘度 VISCOSITY（mpa.s） | 根据合同要求 ASPER CONTRACT STIPULATED | 150或按合同要求 AS PER CONTRACT |
| 水份 MOISTURE% | ≤15 | ≤15 |
| PH | 6.0-7.5 | 6.0-8.0 |
| 含钙量 Ca CONTENT% | ≤0.3 | / |
| 灰份 ASH CONTENT% | 20.0-24.0 | 30-37 (SULPHATED ASH) |
| 水不溶物 INSOLUBLE MATTER IN WATER% | ≤0.6 | ≤3.0 |
| 透明度 TRANSPARENCY CM | ≥3 | COMPLY TO REQUIREMENT |
| 重金属 HEAVY METAL% | / | ≤0.004 |
| 砷盐 ARSENATE% | / | ≤0.0002 |
| 铅 LEAD% | / | ≤0.0004 |

主管：刘同福                               检验员：丁雪

DIRECTOR                             LAB TECHNICIA

电话：0532-85174278                     传真：0532-85174288

地址：青岛胶南市北京路77号              邮编：266400